
档案柜参数：

★1.产品规格:W950*D400*H410mm*5+80mm底脚，五层，柜内高度不低于370mm；冷轧钢板厚度≥0.8mm。
▲2、冷轧钢板：中性盐雾试验≥180h耐腐蚀等级≥9级，保护等级≥9级；乙酸盐雾试验≥180h耐腐蚀等级≥9级，保护等级≥9级；可迁移元素：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均未检出；搁板厚度≥0.80mm，金属涂层厚度60～130μm；金属涂层硬度≥5H，金属涂层附着力≥1级。

▲3、环氧塑粉：金属涂层冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于2级；中性盐雾≥120小时耐腐蚀等级≥9级，保护等级≥9级，乙酸盐雾≥120小时耐腐蚀等级≥9级、保护等级≥9级。

▲4、锁具：金属涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；保密度、牢固度、灵活度均检测合格，旋转疲劳≥100万次检测合格；点蚀电位≥200mV；乙酸盐雾试验≥180h耐腐蚀等级≥9级、保护等级≥9级，中性盐雾试验≥180h耐腐蚀等级≥9级、保护等级≥9级；均匀腐蚀性能：0.9%氯化钠溶液,常温,均匀腐蚀100h≤0.2mm/a；温度/湿度组合循环试验≥180h表面无生锈。
▲5、金属拉手：可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均检测合格，金属涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；中性盐雾试验≥180h：起泡等级≥0级，生锈等级≥Ri0级，开裂等级≥0级，剥落等级≥0级，划线周边的剥离和腐蚀等级：腐蚀、剥离等级≥1级；耐循环腐蚀环境的测定≥180h：起泡等级≥0级，生锈等级≥Ri0级，剥落等级≥0级，开裂等级≥0级；夏比摆锤冲击试验检测合格，总碳硫含量：碳≥0.05%，硫≤0.01%，温度/湿度组合循环试验≥180h表面无生锈；力学性能：断后伸长率≥32％。
▲6.拉手：硬度经铅笔划痕试验,膜层硬度应≥3H；干附着性、湿附着性、沸水附着性达到0级；耐冲击性检测膜层经冲击试验(反冲)后允许膜层轻微开裂,但采用黏胶带进一步检验时,膜层表面应无黏落现象；经耐盐酸性试验后,应无气泡、变色或其他明显变化；耐盐雾腐蚀性：经4000h中性盐雾试验(NSS)后,划线两侧膜下单边渗透腐蚀宽度不大于2.0mm,划线两侧2.0mm以外部分的膜层不应有腐蚀现象；耐湿热性：4000h湿热试验后的膜层表面,综合破坏等级达到1级；抗拉强度305～410MPa，承重力≥98Kg，断裂伸长率≥39%；化学成分Fe(铁)、Si(硅)、Mn(锰)、Cu(铜)、Ni(镍)、Mg(镁)检测合格。

7.五金件：采用国内优质五金件，金属折弯三折弯，无毛刺、无棱角。

8.产品各部位的安装牢固、可靠、无松动现象，门间隙在安装保障的前提下，均匀一致在 1-2mm 之间。

9.所有钣金件、机加工件加工后均激光切割，打磨毛刺，无裂痕及伤痕，所有焊接件均焊接牢固；

10.产品的全部钣金件应经过除油、除锈、陶化处理，表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。符合档案管理要求，色泽一致，喷涂无死角。漆膜附着力达到二级指标，漆面应均匀、无划痕。塑膜厚度为60—70μm，塑层防锈能力至少20年以上；

11.所有标准件及紧固件均经热浸处理；

12.每个柜子侧面带有4个一体压铸成型半圆形嵌入式扣手，方便搬运；

13.柜门采用一体压铸成型标签框，放置标签。

14.柜体外观应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面不得有尖角、凸起；

15.颜色、尺寸、款式和功能与现有保持一致，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕，产品符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

评分因素:
	序号
	评分因素及权重
	分值

	1
	价格
	40分

	2
	技术参数要求
	40分

	3
	工作协调及应急处置方案
	5分

	4
	项目服务方案及售后服务计划
	10分

	5
	履约经验
	5分


— 1 —

